Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0014 Krasiejów km 5,6; działki: 545/145, 43, 867/143, 1144/122 jednostka ewidencyjna 160908_5 Ozimek”

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krasiejów ul. Robotnicza o łącznej długości 762mb. Przebudowa drogi ma za zadanie usprawnianie komunikacji, dojazdu do gruntów rolnych oraz poprawy warunków nośnych oraz użytkowych.

Zamówienie obejmuje:

1. Wykonanie nowej konstrukcji drogi na podstawie opracowanej i uzgodnionej  dokumentacji projektowej i oznakowania drogowego.

1.1 Roboty ziemne i przygotowanie terenu po wytyczeniu robót przez geodetę posiadającego stosowne uprawnienia.

W ramach zadania projektuję się korytowanie pod nową konstrukcję drogi. Roboty ziemne prowadzić do głębokości zgodnej dokumentacją projektową i projektowaną niweletą . Roboty ziemne w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem zlokalizowania istniejących kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscach kolizji z rurami wodociągowymi, kablami energetycznymi i przewodami telefonicznymi oraz w ich pobliżu wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. W miejscach skrzyżowań kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable należy nałożyć przepusty dwudzielne z rur PVC (AROT). Przy zasypywaniu wykopów, na trasie przebiegu kabla należy ułożyć folię ostrzegawczą.

1.2 W-wa ulepszonego podłoża.

Po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych należy wyprofilować podłoże pod projektowaną niweletę drogi. Po wyprofilowaniu należy wzmocnić istniejące podłoże gruntowe . Wzmocnienie podłoża należy wykonać poprzez wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa o gr.20cm. Stabilizację wykonać metodą na miejscu za pomocą sprzętu do stabilizacji ( materiał z dowozu) alternatywnie z mieszanki betonowej z dowozu. W kosztorysie założono (materiał z dowozu 50% (10cm pospółka) ; materiał/grunt istniejący 50%)

1.3 Podbudowa pomocnicza.

Po wzmocnieniu dolnych warstw konstrukcji uzyskaniu wymaganej nośności na powierzchni dolnych warstw konstrukcyjnych E2>80MPa należy przystąpić do wykonania podbudowy zasadniczej z kamienia o łącznej gr. 20 cm. Po wykonaniu i wyprofilowaniu i zagęszczeniu podbudowy należy uzyskać nośność

w-wy podbudowy zasadniczej E2>120MPa.

1.4 Wykonanie warstw bitumicznych.

Przed przystąpieniem do układania warstw bitumicznych, należy przygotować podłoże. Podłoże należy ustabilizować oczyścić z zanieczyszczeń, błota kurzu oraz wyprofilować by było równe, bez kolein. Następnie skropić podbudowę lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu należy przystąpić do układania poszczególnych warstw asfaltowych. Grubość zgodnie z przekrojami. Zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego ułożonego w dwóch warstwach w-wa wiążąca z betonu AC16 W gr.4cm + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S GR.4cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub.4cm

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W- grub.4cm

- górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm

- w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

o Rm=5MPa (stabilizacja metodą na miejscu ) gr.20cm

(materiał z dowozu 50% materiał doziarniający + 50% materiał istniejący, grunt )

Pobocze

Po zakończonych pracach bitumicznych należy uzupełnić warstwę kamienia na poboczach do poziomu wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami. Pobocza należy wykonać/ uzupełnić z kamienia łamanego 0-16mm gr.8cm. Zalecana szerokość poboczy gruntowych utwardzonych kamieniem łamanym 0.50m (lokalnie zwężona do granicy działki drogowej). Pozostałą cześć pasa drogowego należy uporządkować , wyprofilować i zahumusować.

1.5 Przepusty / odtworzenie rowów.

Na odcinku drogi zaprojektowano oczyszczenie z namułu istniejących rowów wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu biegnących wzdłuż drogi wraz z oczyszczeniem przepustów istniejących. Dodatkowo przewidziano wymianę istniejących przepustów, które są w złym stanie technicznym. Przepusty te wykonać z rur PP o SN 8Kn/m lub betonowe. Wlot i wylot przepustu zakończyć należy prefabrykowaną ścianką czołową z betonu min. B30 dedykowaną dla przepustów.

1.6 Zjazdy na działki zabudowane.

Na odcinku całej drogi zaprojektowano wykonanie zjazdów indywidualnych na działki zabudowane. Zjazdy wykonać o nawierzchni z betonu asfaltowego gr.5cm na podbudowie z kamienia łamanego gr.20cm

1.7 Zjazdy na działki rolne.

Zjazdy istniejące na działki rolne należy wykonać z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.20cm

1.8 Rozwiązania wysokościowe i odwodnienie.

Powyższy odcinek drogi przebiega przez tereny gruntów rolniczych . Woda opadowa odprowadzona będzie w kierunku pół gdzie nastąpi jej infiltracja w podłoże gruntowe. Profil podłużny drogi dostosować w taki sposób, aby po remoncie drogi zapewnić prawidłowe odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszyć ewentualne uciążliwości w korzystaniu z terenów przyległych. Spadki podłużny dostosować do istn. bram wjazdowych. Przed oddaniem drogi do użytkowania należy wyregulować wszystkie urządzenia obce zlokalizowane w proj. drodze lub poboczu. Początek opracowania należy powiązać wysokościowo z istn. nawierzchnią bitumiczną drogi powiatowej.

2. Opracowanie harmonogramu realizacji zadania

3.Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu – 1 egz

W związku z budową drogi nie występuje konieczność zmiany organizacji ruchu. Na początku drogi wewnętrznej należy ustawić znaki informacyjne D46 oraz D47.

4. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

5. Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót drogowych i innych.

6. Odtworzenie terenów przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych w tym trawników i terenów zielonych - Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.

7. Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

8. Prowadzenie dziennika budowy (o ile będzie to wynikać z przepisów prawa) i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót

9. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzone w ośrodku geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym

10. Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego

11. Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę; ofertę; umowy z ewentualnymi podwykonawcami; harmonogram; tabele elementów rozliczeniowych; protokół przekazania terenu budowy; protokoły robót zanikających; wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów - atesty; sprawozdania techniczne Wykonawcy; gwarancyjna wraz z warunkami  wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów; kartę gwarancyjną obejmującą odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; rozliczenie finansowe; wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót oraz decyzję pozwolenia na użytkowanie Obiektu; potwierdzenie zakończenia odbioru robót; uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń oraz dokonanie odbioru pasa drogowego w  obrębie włączenia się drogi gminnej do drogi powiatowej DP 1807 O, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z wymogami SST; protokoły z narad i ustaleń; wszelkie inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji;

12. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

13. Aspekt środowiskowy:  Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w SST.

Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową , należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.