Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Budowa miejsc parkingowych oraz miejsc utwardzonych  przy ul. Lipowej oraz przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek - etap II”

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu dla 10 samochodów osobowych w miejscowości Ozimek przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 126/36 w miejscowości Ozimek. W ramach zadania projektuje się utwardzenie terenu kostką betonową na potrzeby miejsc postojowych dla samochodów osobowych. W chwili obecnej na działce inwestycyjnej występuje zieleń- niska trawa. Wjazd na parking zlokalizowany będzie od strony ul. Gen. W. Sikorskiego. Szerokość jezdni manewrowej L=5.0m ,wymiary stanowiska postojowego 2.50m

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

- Budowę nowego parkingu  na podstawie opracowanej i uzgodnionej  dokumentacji projektowej.

  - Roboty ziemne i przygotowanie terenu

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji pod w-wy drogi/miejsc postojowych należy zniwelować istn. teren. Roboty ziemne w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku odkrycia infrastruktury należ ją zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz zgodnie   z obowiązującymi przepisami i normami zapewniającymi bezpieczeństwo ludzi i mienia.

1.2 Wykonanie podbudowy pod w-wy konstrukcyjne.

Po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych , wyprofilowaniu i zagęszczaniu podłoża należy wykonać w-wodsączającą z pospółki gr. 20 cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego ułożonego w dwóch warstwach. Na dolną warstwę należy zastosować kamień łamany o frakcji 0-63.00mm gr. 15cm. Górną warstwę podbudowy należy wykonać z kamienia łamanego o frakcji 0-31.5mm gr.10cm Po wykonaniu i wyprofilowaniu i zagęszczeniu podbudowy należy uzyskać nośność w-wy podbudowy zasadniczej E2>120MPa.

1.3. Nawierzchnia jezdnia i miejsca postojowe – kostka betonowa gr. 8 cm

Zaprojektowano utwardzenie jezdni manewrowej kostką betonową gr.8cm kolor szary typu behaton.

Miejsca postojowe wykonać należy z kostki betonowej przepuszczalnej typu farmerska z zasypaniem szczelin żwirem płukanym. Kostkę betonową należy ułożyć na podsypce z miału kamiennego kamiennego gr.3cm.

1.4 Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej

Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników i obrzeży. Następnie należy przystąpić do układania podsypki z miału kamiennego. Przygotowana podsypka powinna być równomiernie rozścielona na zwilżonej podbudowie, wyprofilowana i wstępnie zagęszczona zagęszczarką wibracyjną. Po rozłożeniu podsypki należy przystąpić do układania betonowych kostek brukowych. Kształt, wymiary, barwę kostek oraz układany wzór wykonać zgodnie z ustaleniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim – wytycznymi inwestora. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach należy stosować elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń należy uzupełnić kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Po ułożeniu działki roboczej należy ubić nawierzchnię za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Po ułożeniu kostek i ich ubiciu spoiny należy wypełnić kruszywem drobnym (piaskiem). Piasek powinien zostać rozsypany na nawierzchni a następnie wmieciony w spoiny na sucho.

Konstrukcja ciągów jezdnych i miejsc postojowych

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm (behaton na jezdnię manewrową i farmerska na miejsca

- postojowe)

- podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm

- górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 10 cm

- dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63.00mm gr.15cm

- w-wa odsączająca z pospółki gr. 20 cm

Nawierzchnia chodnika – kostka betonowa prostokątna gr.8cm

Zaprojektowano dojście z parkingu do istn. chodnika z kostki betonowej gr.8cm kolor szary prostokątna.

Konstrukcja chodnika

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej prostokątnej grub. 8cm

- podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm

- górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm

Krawężniki i obrzeża

Miejsca postojowe należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x22x100 ,który należy wynieść w stosunku do poziomu nawierzchni +2cm. Obrzeża betonowe należy wykonać tylko przy dojściu z parkingu do istniejącego chodnika (2 mb). Krawężniki i obrzeża należy wbudować na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

1.5 Odwodnienie

Nawierzchnie oraz spadki placu należy wykonać ze spadkiem w celu odprowadzenia wód opadowych.

Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo na tereny przyległe

1.6 Roboty towarzyszące związane z infrastrukturą podziemną

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem zlokalizowania istniejących kabli elektroenergetycznych i gazowych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed  uszkodzeniem , a w razie odkrycia zabezpieczyć rurą ochronną. W miejscach kolizji z kablami energetycznymi w ich pobliżu wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Przy zasypywaniu wykopów, na trasie przebiegu kabla należy ułożyć folię ostrzegawczą.

- Opracowanie harmonogramu realizacji zadania

- Przed przystąpieniem wykonawcy prac do realizacji robót należy skontaktować się z zarządcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o stanie uzbrojenia terenu. Zarządcą sieci na terenie gminy jest PGKiM sp. z o. o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 54, telefon:  77 44 49 131. - należy z zarządcą protokolarnie dokonać przekazania inwentaryzacji sieci.

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia   budowy – 2 egz

- Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót.

- Odtworzenie terenów przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych w tym trawników i terenów zielonych - Przed oddaniem parkingu do użytku wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.

- Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

- Prowadzenie dziennika budowy (o ile będzie to wynikać z przepisów prawa) i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót

- Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzone w ośrodku geodezji     i kartografii w Starostwie Powiatowym

- Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego

- Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę; ofertę; umowy z ewentualnymi podwykonawcami; harmonogram; tabele elementów rozliczeniowych; protokół przekazania terenu budowy; protokoły robót zanikających wraz z załącznikiem graficznym; wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów - atesty; sprawozdania techniczne Wykonawcy; gwarancyjna wraz z warunkami  wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów; kartę gwarancyjną obejmującą odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; rozliczenie finansowe; potwierdzenie zakończenia odbioru robót; uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z wymogami SST, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z sztuką budowlaną; protokoły z narad i ustaleń; wszelkie inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji;

- Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

- Aspekt środowiskowy:  Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w SST.

Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową, należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem